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Декоративная штукатурка с эффектом бетона
ART BETON
Назначение: для создания декоративного покрытия с эффектом необработанного или наоборот, шлифованного бетона. Подходит для нанесения внутри помещений практически на любое предварительно подготовленное минеральное основание (бетон, бетонные блоки, кирпичная кладка, цементная штукатурка, гипсовые и гипсокартонные плиты), а также ДСП, ДВП и другие деревянные поверхности.
Состав: мраморный наполнитель, вода, сополимер стиролакриловой дисперсии, пигмент, функциональные добавки.

Основные характеристики:
Расход – 0,7-1,2 кг/м²
Время высыхания при температуре окружающей среды +20±2ºС и относительной влажности воздуха не более 65%, допустимое полное высыхание - 24 часа, влажная уборка не ранее, чем через 28 дней. Время высыхания может меняться в зависимости от температуры и влажности окружающей среды.
Инструмент:
Кельма венецианская, кельма или шпатель из нержавеющей стали.
Хранение: в упакованном виде при температуре от +5 до +25ºС в сухом, прохладном, защищенным от мороза месте, избегая попадания прямых солнечных лучей. Допускается незначительное расслоение материала при хранении и транспортировании. Колерованный материал и открытая тара не подлежат длительному хранению. 
Гарантийный срок хранения: 24 месяца со дня изготовления в ненарушенной заводской упаковке при соблюдении условий транспортирования и хранения.
Масса (нетто) - 10,0 кг  
Рекомендации по применению: наносить материал на однородную предварительно выровненную, высохшую и чистую поверхность. Если необходимо, удалите шпателем имеющиеся непрочные части и отстающие слои старой краски. Перед нанесением неокрашиваемые участки защитить монтажным скотчем, пленкой. Обработать поверхность обеспыливающим и укрепляющим грунтом primer astrfix в один слой (расход 0,12-0,20 л/м² по гладкой поверхности, время сушки 2-3 часа) валиком или кистью. После полного высыхания для цветового выравнивания подготавливаемой поверхности нанести грунт кварцевый astarfix КВАРЦЕВЫЙ (расход 0,15-0,30 кг/м², время сушки 6-12 ч), получаемая поверхность имеет легкую шероховатость. После полного высыхания первого слоя нанести второй слой при необходимости. В труднодоступных местах воспользуйтесь кистью. Перед нанесением штукатурный состав ART BETON хорошо перемешать. Материал готов к применению. Нанесение следует начинать с левого верхнего угла, двигаясь к правому нижнему. Во избежание заметных стыков на поверхности всегда работайте по мокрому краю, оставляя по краям минимальное количество материала.
Колеровка: осуществляется универсальными пигментными пастами компьютерным способом по каталогу ART BETON. Допускается перемешивание колерованного материала с использованием гироскопических и вибрационных миксеров. Для предотвращения получения различных цветовых оттенков, рекомендуется применять материал только одной производственной партии (см. номер серии на упаковке). 
Описание опасности: обладает незначительным раздражающим действием на слизистые оболочки дыхательных путей и кожу. При попадании на кожу у лиц с повышенной индивидуальной чувствительностью возможна аллергическая реакция. Вредно при проглатывании. Материал пожаровзрывобезопасен.
Меры предосторожности: при попадании на кожу и другие части тела обильно промыть водой. Хранить в недоступном для детей месте. При попадании в глаза и рот промыть большим количеством воды. Обратиться к врачу. Работать в резиновых перчатках, надевая под них хлопчатобумажные, и в одежде, максимально закрывающая кожные покровы тела. 
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Утилизация отходов: остатки материалов утилизировать со строительными отходами или как бытовой мусор. Не содержит вредных веществ.
Предприятие-изготовитель: ООО «ИНТЕРРА ДЕКО ГРУПП»
Россия, 170019, г. Тверь, ул. Пржевальского, д.80, тел. (495) 150-51-23
СГР № RU.77.01.34.008.Е.003158.11.25 от 17.11.2025 г.
ТУ 23.99.19-019-21326390-2025
Внимание! Предприятие не несет ответственности за результаты нанесения при несоблюдении вышеописанной технологии или недостаточного уровня квалификации мастеров, а также за неполное совпадение расцветок образцов и конечного результата на обрабатываемой поверхности. Перед применением проверять на точность соответствия требуемому цветовому тону. Претензии по цвету, выставленные после нанесения, не принимаются.

Достоверность настоящих данных основывается на лабораторных испытаниях и практическом опыте. Качество материала обеспечивается фирменной системой качества, полностью соответствующей требованиям международных стандартов ИСО 9001. Фирма-изготовитель не несет ответственность за ущерб, нанесенный применением материала не в соответствии с выданной фирмой инструкцией по применению или при использовании по неправильному назначению. 
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