
Грунт глубокого проникновения КМ 0 под штукатурку
Область применения:

Для внутренних работ. Грунт глубокого проникновения КМ 0 предназначен для укрепления мелкопористых, рыхлых поверхностей, а также поверхностей с высокой поглощающей способностью. 

Применение грунта глубокого проникновения КМ 0 является необходимым этапом подготовки поверхностей перед нанесением штукатурок КМ 0.
Рекомендуется для выравнивания впитывающей способности оснований и снижения расхода финишных покрытий.

Используется для обработки стен из бетона, кирпичной кладки, гипсокартонных панелей, цементной штукатурки, пенобетона и других поверхностей.
Не рекомендуется применять на акриловых, алкидных, масляных и прочих не минеральных малярных покрытиях!

Свойства:
· Экологически чистый

· Не содержит химических растворителей
· Практически без запаха

· Увеличивает прочность сцепления последующих слоёв с обрабатываемой поверхностью

· Сокращает расход отделочных и декоративных материалов

Подготовка поверхности:

· Поверхность должна быть чистой, сухой, ровной и прочной. 
· Имеющиеся на поверхности остатки отслаивающихся старых покрытий, в том числе меловую побелку тщательно удалить; 
Нанесение:

Наносить кистью или валиком. Наносить на основание до полного насыщения основания. 
Состав: 

Вода, жидкое калиевое стекло, сополимер стиролакриловой дисперсии, технологические добавки.

Плотность: 1,02-1,04 кг/л

Расход:

100 – 140 мл/м² на гладкое основание в 1 слой. Точный расход определяется пробным нанесением на объекте. 
Условия нанесения:

Температура воздуха и обрабатываемой поверхности от 5°С до 30°С; относительная влажность воздуха 65%
Время высыхания:

сухая на ощупь – 1-2 часа, нанесение финишных покрытий через 12-24 часа
Чистка инструментов:

Рабочие инструменты после использования промыть водой.

Хранение:

12 месяцев в невскрытой заводской упаковке в сухом месте при температуре от 5°С до 30°С, вдали от источников излучения нагревательных и осветительных приборов. Избегайте попадания прямых солнечных лучей

Упаковка: пластиковая канистра 10л;
Утилизация:

Грунт является экологически безопасным, поэтому остатки могут быть оставлены в упаковке до их высыхания и после утилизации как бытовой мусор.
Описание опасности: 
Обладает незначительным раздражающим действием на слизистые оболочки дыхательных путей и кожу. При попадании на кожу у лиц с повышенной индивидуальной чувствительностью возможна аллергическая реакция. Вредно при проглатывании. Материал пожаровзрывобезопасен.

Меры предосторожности: 

Хранить в недоступном для детей месте. При попадании в глаза и рот промыть большим количеством воды. Работать в резиновых перчатках, надевая под них хлопчатобумажные, и в одежде максимально закрывающая кожные покровы тела. 

Предприятие-изготовитель: 

ООО «ИНТЕРРА ДЕКО ГРУПП»

Россия, 170019, г. Тверь, ул. Пржевальского, д.80, тел +7 495 150-51-23 

СГР № RU.01.PA.02.008.E.001092.11.19 от 15.11.2019 г.
ТУ 20.30.11-002-21326390-2018 с изм. 1

[image: image1.png]


 [image: image2.png]A
A

HDPE





